Chapitre II :

Ce chapitre a pour objectif de présenter l’état de l’art dans le domaine des procédés aux grandes déformations. La première partie permettra d’introduire quelques-uns de ces principaux procédés. Nous poursuivrons par les différentes microstructures obtenues avec ces méthodes ainsi que les propriétés mécaniques obtenues. Nous continuerons par une brève présentation des différents modèles polycristallins. Pour finir, quelques modèles décrivant l’affinement de la microstructure à travers les procédés de grandes déformations seront décrits.

Etant donné l’étendue des données dans ce domaine, de nombreuses approches seront abordées mais nous mettrons en exergue certains points utiles à la suite de l’étude ou importants à mes yeux.

1.1 Procédés d’affinement des microstructures

Au regard des techniques permettant d’affiner la microstructure, les procédés à grandes déformations plastiques (Severe Plastic Deformation – SPD) sont particulièrement attractifs. L’affinement de grains est possible pour des matériaux massifs qui permettraient des applications industrielles. Les tailles de grains obtenus avec ces procédés sont comprises entre 200 nm et 1 μm.

Les premiers travaux ont été réalisés par Bridgman (1943), Langford & Cohen (1969), et Rack & Cohen (1970) où des aciers soumis à de très importantes déformations combinés à de grandes pressions hydrostatiques ont subi un affinement de leur microstructure (200-500 nm).

Les deux principales caractéristiques des procédés de SPD sont :

 De grandes déformations appliquées à l’échantillon ne changeant pas sa forme initiale.

 Une pression hydrostatique imposée (définie par σh=σii3  où σii est la partie symétrique du tenseur des contraintes). Cette dernière joue deux rôles :

- assure un contact/frottement suffisant entre les outils et l’échantillon pour appliquer la déformation (dans des procédés SPD pilotés par frottement) et

- permet de confiner l’échantillon pour éviter une localisation de la déformation qui entrainerait la rupture du matériau.

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la description brève des procédés les plus couramment utilisés.

1.1.1 Equal Channel Angular Extrusion

Le procédé Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) a été initialement développé

par Segal (1974). Il est aujourd’hui un des procédés les plus utilisés pour l’étude des

matériaux à grains ultrafins.

Un échantillon, à section carrée ou circulaire, est inséré dans un canal coudé (figure

1.1). Généralement, les sections rectangulaires ont une dimension de 10 *10mm ou

20 * 20mm. La déformation équivalente, au sens de Von Mises, appliquée à l’échantillon dépend principalement de l’angle formé par les deux canaux et peut être définie par la formule développée par Iwahashi et al. (1996) :

où N est le nombre de passe,∅ est l’angle du coude et ψ l’angle extérieur. Usuellement,

∅ est égal à 90° pour obtenir une déformation importante. On obtient donc  ϵeq=1.15

pour ∅= 90°et ψ= 0° .

FIG. 1.1 – Principe d’ECAE (Valiev et al., 2006).

L’échantillon en sortie de canal possède la même géométrie qu’avant déformation, sauf une déformation de l’extrémité si une contre pression n’est pas appliquée pour l’aplatir. Ce processus peut donc être répété pour atteindre des déformations très importantes et ainsi obtenir une taille de grains très fine. Après chaque passe, l'échantillon peut être tourné dans différentes directions et ainsi modifier le chemin de déformation dans l’échantillon.

Idéalement, la déformation est localisée dans un plan de cisaillement simple situé à l’intersection des deux canaux. Le frottement entre les matrices outils et l’échantillon doit être minimum pour conserver cet état de déformation « parfait ». Il est constaté expérimentalement que la déformation n’est pas totalement homogène et provoque donc une répartition de la taille de grains dans la section de l’échantillon. Pour éviter de trop grandes disparités, il est possible d’appliquer une contre pression pour confiner

l’échantillon de manière plus importante (McKenzie & Lapovok, 2010 - McKenzie et al.,

2007 - Djavanroodi & Ebrahimi, 2010). L’angle extérieur entre les deux canaux joue aussi un rôle important dans l’application du cisaillement. Quand l'angle extérieur est petit, et en l'absence d’une contre pression, cette zone n'est pas parfaitement remplie. En revanche, lorsqu’une BP importante est appliquée, une zone morte se développe. Selon l’équation 1.1, la déformation diminue en fonction de cet angle.

Ce procédé peut être réalisé à différentes températures pour favoriser la déformation d’échantillons plus dur (exemple : le titane). La vitesse d’extrusion n’influence que très

peu la taille de grains obtenue (Berbon et al., 1999).

Le principal inconvénient de ce procédé est qu’il n’est pas continu. En effet, pour accroitre la déformation, il faut réaliser plusieurs passes. Visant à remédier à cet inconvénient, de nombreuses variantes ont été développées, comme présenté sur la figure 1.2. Le procédé ECAP-Conform est prometteur puisqu’il permet d’affiner des produits longs et est donc adapté à l’industrie.

FIG. 1.2 – Schéma du procédé a) ECAP Multi-pass (Nakashima et al., 2000), b) ECAPConform

(Raab et al., 2004).

1.1.2 High Pressure Torsion

Ce procédé consiste, comme ECAE, à déformer un échantillon par cisaillement sans changement de forme. Les premières études, réalisées par Bridgman (1943), avaient comme objectif l’étude de l’effet du cisaillement combiné à de hautes pressions.

S’inspirant de ces travaux, un procédé d’hyperdéformation nommé High Pressure

Torsion a été développée. De nombreuses études ont été réalisées par exemple par Zhorin et al. (1982), Smirnova et al. (1986), Valiev et al. (1988), Zhilyaev et al. (2003 - 2008). Ce procédé consiste à placer un échantillon de forme circulaire entre deux matrices : une soumise à une charge et l’autre à une rotation (figure 1.3). Une force axiale permet de mettre l’échantillon sous une pression hydrostatique de l’ordre de plusieurs GPa. Une nrotation de la matrice mobile permet de cisailler l’échantillon et ainsi d’affiner sa microstructure. Ce cisaillement est possible grâce au frottement entre les matrices et l’échantillon.

Contrairement à ECAE, HPT est un procédé continu. La déformation équivalente au sens de von Mises peut être définie par :

Où θ est l’angle de rotation, N est le nombre de tour effectué, r est le rayon et t l’épaisseur de l’échantillon. La déformation dans l’épaisseur est supposée constante. Un gradient de déformation est donc observé à travers le rayon. Il est possible d’y remédier en accroissant l’épaisseur de l’échantillon avec l’augmentation du rayon pour conserver une déformation constante (Erbel, 1979). La déformation au centre du disque étant nulle, il serait nécessaire d’avoir une épaisseur infinie pour obtenir une déformation constante dans l’épaisseur. Néanmoins, ce qui est important dans un matériau hyperdéformé est l'homogénéité de la limite d'élasticité, pas la déformation. Il a été démontré dans plusieurs études que cela est possible quand la déformation est très élevée car l'écrouissage par déformation plastique sature.

Ce procédé est très utilisé pour des études académiques car il permet d’affiner des microstructures relativement facilement mais n’est pas encore industrialisable de par les dimensions des échantillons beaucoup trop petites. En effet, les disques utilisés ont généralement une épaisseur de quelques millimètres et un rayon de l’ordre du centimètre.

1.1.3 Autres procédés d’hyperdéformations

De nombreux autres procédés d’hyperdéformation ont été conçus et étudiés comme par exemple Accumulated Roll Bonding (ARB), Twist Extrusion (TE) et Cyclic Extrusion and Compression (CEC). Certains sont synthétisés dans le tableau 1.1.

1.1.4 Procédés pour échantillons tubulaires

D’autres procédés permettent de déformer des échantillons de formes tubulaires. En effet, ECAE permet des géométries parallélépipédiques ou cylindriques, HPT des géométries cylindriques. La figure 1.4 présente le procédé High Pressure Tube Twisting.

Ce procédé a été développé au sein du LEM3 durant la thèse d’Arzaghi (2010) et publié par Toth et al. (2009) permet d’appliquer un cisaillement dans l’épaisseur du tube.

Une grande pression hydrostatique est appliquée sur l’échantillon par l’intermédiaire d’un piston (figure 1.4). Ce dernier se dilate sous l’effet de la force axiale pour comprimer l’échantillon. La rotation de la matrice extérieure engendre une déformation en cisaillement à travers l’épaisseur du tube. La déformation équivalente, au sens de von Mises, dans l’épaisseur du tube peut être calculée comme suit :

Où θ est l’angle de rotation, N est le nombre de tour effectué, r est le rayon et t l’épaisseur de l’échantillon.

FIG. 1.4 – Schéma d’HPTT (Tóth et al., 2009).

Un procédé de compression torsion a été développé par Saunders & Nutting (1984) permettant d’introduire de grandes déformations plastiques sur des anneaux.

L’épaisseur de ce dernier variant avec le rayon, cela permettait de palier au gradient de déformation suivant le rayon. D’autres procédés pour échantillons tubulaires ont vu le jour, comme présenté sur la figure 1.5. Le procédé HPTT modifié (Lapovok et al., 2012) a été étudié et testé pour réaliser des échantillons bi-métallique Cuivre-Aluminium (figure

1.5a). Le procédé TCAP (Faraji et al., 2011) se rapproche quant à lui d’ECAE. En effet, la déformation se fait par extrusion dans un canal axisymétrique (figure 1.5b) à travers 3 coudes. Un dernier procédé développé par Nagasekhar et al. (2006) permettant de déformer des tubes, s’apparente plus au procédé ECAE puisque la section carrée du procédé ECAE est remplacée par une section circulaire évidée. L’inconvénient de ce procédé est la déformation non homogène tout autour du tube. En effet, tout comme le procédé ECAE, la déformation n’est pas constante dans toute la hauteur du canal.

FIG. 1.5 – a) Procédé HPTT modifié (Lapovok et al., 2012), b) Tubular Channel Angular

Pressing (TCAP) (Faraji et al., 2011).

Bridgman a aussi proposé un procédé pour cisailler des tubes sous pression axiale

(Bridgman, 1935). En revanche, la déformation en cisaillement se situe aux deux extrémités du tube. De plus, le cisaillement ne s’effectue pas dans la même plan, puisque celui de Bridgman s’apparente à de la torsion (cisaillement entre le haut et bas du tube) comme illustré sur la figure 1.6.

FIG. 1.6 – Section de l’échantillon de torsion avec un pion central pour la stabilité

(Bridgman, 1943).

1.2 Structure des matériaux à grains ultrafins

L’affinement de microstructure par les procédés d’hyperdéformations engendre l’apparition de nouveaux joints de grain à fortes désorientations. Différents mécanismes

sont responsables de ce phénomène (Sevillano et al., 1980) :

- l’élongation du grain apparait lors de la déformation plastique entrainant l’augmentation des désorientations entre grains,

- la création de joints à forte désorientation par la subdivision de grains (Barrett

& Luvenson, 1940 - Langford & Cohen, 1969 - Sevillano et al., 1980),

- la localisation de bandes de cisaillement entrainant la fragmentation de grains

allongés (Ferrasse et al., 1997 - McNelley & Swisher, 2004 - Miyamoto et al.,

2004 - Wang et al., 2004).

La subdivision d’un grain commence aux faibles/moyennes déformations, lorsque le grain se fragmente en cellules. Les dislocations commencent alors à s’accumuler dans les joints des cellules. La désorientation croit avec l’augmentation de la déformation pouvant atteindre 15-30°. Des désorientations plus élevées peuvent apparaitre par l’effet

de la texture (Sun et al., 2011). La rotation générale et uniforme du grain est suffisante pour augmenter la désorientation avec ses voisins.

Pour des chemins de déformation constants, la géométrie des grains évolue de manière continue. Les grains initiaux s’orientent dans la direction de cisaillement et forment une microstructure lamellaire qui s’affine avec l’augmentation de la déformation

(Hughes & Hansen, 1997).

Par exemple, les microstructures des aciers à bas taux de carbones après ECAE ont été étudiées par Fukuda et al. (2002) et Shin et al. (2000). Les grains ont une structure allongée pour les premières passes d’ECAE. Puis des grains équiaxiaux apparaissent lors de la 4eme passe avec une taille moyenne de 0.2-0.3 μm. Les désorientations augmentent avec le nombre de passes.

L’application d’un chemin de déformation constant implique une microstructure lamellaire comme par exemple dans le laminage de tôles à froid. En revanche, un changement régulier du chemin de déformation permet de générer une microstructure contenant des grains équiaxiaux (figure 1.7).

FIG. 1.7 – Micrographies MET d’un acier IF après 8 passes ECAE dans la direction TD

(transverse), a) route A et b) route C (de Messemaeker et al., 2004).

Après une déformation critique, on n’observe plus d’affinement microstructural et un palier de saturation est atteint. A ce stade, la génération et les mécanismes de restauration sont en équilibre.

L’affinement est influencé par différents paramètres tels que la température, la composition de l’alliage, la vitesse de déformation et le chemin de déformation.

1.2.1 Effet de la déformation imposée

Le paramètre principal contrôlant l’affinement de la microstructure est la déformation nimposée. Différents travaux ont été réalisés pour montrer l’affinement de la microstructure sur différents matériaux. Hebesberger et al. (2005) ont démontré pour du cuivre pur, la décroissance de la taille de grain en fonction de la déformation (figure 1.8a). Une taille limite d’environ 250 nm est atteinte pour les très grandes déformations.

FIG. 1.8 – a) Taille de grains en fonction de la déformation en cisaillement, déterminée à partir de micrographies réalisées à l’aide d’électrons rétro diffusés d’échantillons de

cuivre pur déformés par HPT à température ambiante (Hebesberger et al., 2005).

b) Taille de cellules expérimentales et modélisées d’ un aluminium pur après

déformation avec ECAE en fonction de la déformation (Baik et al., 2003).

La déformation entraine une augmentation des désorientations à l’intérieur des grains. Cela entraine la formation de cellules. Ces dernières peuvent devenir des grains lorsque les désorientations deviennent très importantes. La taille de ces cellules atteint, elle aussi, une limite comme le montre Baik et al. (2003) après différentes passes d’ECAE d’un cuivre pur (figure 1.8b). D’autres matériaux ont été affinés comme par exemple du chrome pur par HPT (figure 1.9a), du titane (figure 1.9b).

D’autres études ont été réalisées sur des matériaux différents. Par exemple, Zhilyaev et al. ont montré que pour un Nickel pur après HPT à une déformation d’environ 6, la

taille de grain obtenue est de 170 nm (Zhilyaev et al., 2001 - Zhilyaev & Langdon, 2008).

D’autres essais ont été réalisés sur un Nickel pur par Bachmaier et al. (2010) et ont déterminé une taille de grain de 225 nm après une déformation de 32 à température ambiante. Dobatkin et al. (2005) ont réalisé des tests sur un aluminium 2024. Après déformation par HPT de 5 tours, la taille de grain moyenne était de 0.16 μm à température ambiante.

FIG. 1.9 – a) Micrographies (par électrons rétro-diffusés) de chrome pur de

microstructures développées par HPT (γ= 25.8 ) (Wadsack et al., 2003).

b) Microstructures et clichés de diffraction d’un titane commercialement pur grade 4 à

température ambiante après 10 tours de révolution en HPT (Islamgaliev et al., 2008).

1.2.2 Effet de la température sur l’affinement

L’effet de la température a été étudié par Bachmaier et al. (2010). La température à laquelle l’essai est réalisé pour un matériau donné est choisie en fonction de la température de fusion de celui-ci. En effet, c’est donc bien le rapport entre ces deux températures qui implique des changements dans la microstructure. Ainsi, cela affecte la saturation du couple et le décalage de la déformation à saturation (figure 1.10).

L’amplitude des températures est importante puisqu’elles sont de -196°C à 450°C. La déformation peut être considérée comme étant suffisante pour saturer la taille de grains puisque les tests s’achèvent pour γ=  45. On observe que la saturation se produit déjà

pour γ= 10 . La taille des grains en est donc modifiée. Il est important de noter que ces effets sont également valables pour des déformations plus faibles et ne sont donc pas spécifiques aux procédés SPD.

FIG. 1.10 – Mesure du couple in-situ pendant la déformation d’un alliage Al 3% massique

Mg en fonction de la déformation plastique pour une vitesse de déformation de 0.4s-1

(0.48 rpm). La température varie entre -196°C and 450°C (Bachmaier et al., 2010).

La figure 1.11a montre le changement de la microstructure de saturation, d’un alliage

Al/Mg, à différentes températures. La taille de grains croit avec l’augmentation de la température allant de 100 nm (-196°C) à 4 μm (450°C). Ces observations sont confirmées par la figure 1.11b puisqu’on observe clairement que la taille de grain diminue avec la diminution de la température.

FIG. 1.11 – a) Microstructure dans le plan de cisaillement d’un alliage Al 3% massique

Mg déformé à -196°C, 200°C, 300°C and 450°C à une vitesse de déformation de 0.2 s-1

(0.25 rpm) (Bachmaier et al., 2010). b) Micro-dureté Hv et taille des éléments structuraux après une déformation par HPT d’un alliage Al 3% massique Mg à différentes températures et d’un alliage Al 1% massique à température ambiante déterminés par micrographies BSE (Bachmaier et al., 2010).

Il a aussi été montré par Huang et al. (2011) que la microstructure a été affinée de manière plus importantes aux températures cryogéniques (figure 1.12) pour de l’Aluminium pur (99.993%). Les températures cryogéniques permettraient de supprimer l’effet de restauration apparaissant aux températures ambiantes ou supérieures.

FIG. 1.12 – Variation de la taille de grains/cellules transverses en fonction du paramètre

Zener-Hollomon (Z=εexpQRT) pour un Aluminium pur (Huang et al., 2011)

La taille de grains limite est affectée par la température. Sur la figure 1.13, on peut voir que cette taille limite (a ε=32) n’est pas équivalente pour deux températures différentes. Comme précédemment, la microstructure est plus affinée pour une faible température. En effet, à 20°C, la taille de grains pour des déformations de 8 et 32 descend clairement en dessous de 100 nm. Une saturation semble atteinte à partir d’une déformation de 8 puisque les changements de taille sont très faibles. En revanche, la taille de grains critique n’est pas la seule à être affectée. On peut remarquer qu’à des déformations moins élevées (2 et 8), là où la taille critique de grains n’est pas atteinte, la microstructure est elle aussi différente et affectée par la température.

FIG. 1.13 – Comparaison des micrographies BSE d’un acier ferritique après SPD jusqu’à une déformation de 2, 8 et 32 réalisés à 20 et 450°C. Le grossissement est le même pour

toutes les micrographies (Vorhauer et al., 2005).

1.2.3 Effet de la vitesse de déformation sur l’affinement

La vitesse de déformation des microstructures a aussi été étudiée pour vérifier la dépendance sur la taille de grains limite. Comme énoncé précédemment pour la température, les effets observés sont également valides pour des déformations plus faibles. Sur la figure 1.14, on voit clairement que la taille caractéristique de la microstructure de saturation diminue avec l’augmentation de la vitesse de déformation du matériau. Cet effet est tout de même moins prononcé que celui de la température vu dans le paragraphe précédent. Cet effet est visible pour des températures élevées. En effet, pour des déformations à température ambiante ou basses températures, cet effet est moins observable.

FIG. 1.14 – Micrographies BSE montrant la microstructure d’un alliage Al 3% massique

Mg déformé à 200°C à deux vitesses de rotation (Bachmaier et al., 2010).

La figure 1.15 nous permet aussi d’observer ce phénomène sur un alliage Mg AZ31 car la taille de grains diminue avec l’augmentation de la vitesse de déformation. Pour des

vitesses allant de 0.08 à 0.3 s-1 (rapport de 3.75), la taille de grains diminue de 450 nm à

350 nm (soit un rapport de 0.8). L’effet produit par l’augmentation de la vitesse de déformation peut être comparée à une diminution de la température. Même si l’effet est moins important, l’évolution est similaire. En effet, la diminution de la température permet d’augmenter la contrainte effective.

FIG. 1.15 – Tailles de grains moyennes en fonction de la vitesse de déformation locale à différentes distances du centre du disque déformé par HPT à différentes vitesses de

rotation (Serre et al., 2011).

1.3 Propriétés des matériaux à grains ultrafins

1.3.1 Propriétés mécaniques

1.3.1.1 Limite élastique et ductilité

La taille de grains des matériaux polycristallins joue un rôle dominant dans les propriétés mécaniques et physiques, principalement sur la limite élastique et la ductilité. Ces deux propriétés sont celles étant principalement affectées par l’affinement de microstructure. Elles sont très différentes de celles des matériaux à gros grains. La limite élastique est directement liée à la taille de grain 􀝀, comme le montre la relation

Hall-Petch donnée par :

où σ0représente la limite élastique à taille de grain infinie et kyune constante liée au matériau. L’équation 1.4 montre bien que la limite élastique du matériau augmente avec la diminution de la taille de grains. La relation Hall-Petch n’est en revanche plus valide lorsqu’on atteint des tailles de grains très petites (<100-200nm) (Chokshi et al., 1989).

Différentes tentatives ont été menées pour observer l’origine de cette déviation par Kim et al. (2000).

De nombreux travaux ont été réalisés pour évaluer ces améliorations sur différents

matériaux et procédés SPD (Valiev et al., 2000 - Gertsman et al., 1994 - Korznikov et al.,

2003 - Ferrasse et al., 1997).

La dureté est améliorée après déformation avec ces procédés. Généralement, ces valeurs sont mesurées sur la section transverse (en ECAE) ou suivant le rayon (en HPT).

Il est en réalité aussi intéressant de mesurer la dureté suivant la longueur de l’échantillon (en ECAE) ou la surface du disque (en HPT) pour vérifier l’homogénéité de la dureté après ces procédés. Le dernier point important est que le procédé HPT introduit un gradient de déformation suivant le rayon (la déformation théorique étant nulle au centre du disque). La figure 1.16 montre l’amélioration de la dureté ainsi que son homogénéisation avec l’augmentation du nombre de passes ECAE ou du nombre de tours (déformation).

FIG. 1.16 – Micro-dureté Vickers d’un Aluminium pur suivant le rayon de la section transverse a) après 1 et 4 passes d’ECAE (Figueiredo & Langdon, 2009) et b) après

différentes déformations en HPT (Zhilyaev et al., 2005).

La réduction de la taille de grains introduit par les procédés de SPD permet donc d’obtenir une amélioration du renforcement du matériau. L’intensité de cette amélioration peut être caractérisée par des essais mécaniques classiques après

déformation en SPD (Ohashi et al., 2006 - Horita et al., 2001). On peut par exemple montrer sur la figure 1.17 l’amélioration de la limite élastique pour différentes valeurs d’affinement de microstructure par ECAE, laminage et ARB. L’amélioration de la limite élastique est indéniable après avoir été déformé avec des procédés de SPD. En revanche, il est aussi visible qu’une nette perte de la ductilité et du taux d’écrouissage intervient.

FIG. 1.17 – Courbes contrainte-déformation d’un Acier IF produits par le procédé a)

ECAE (Yanagida et al., 2008) et b) ARB (Tsuji et al., 2002).

La figure 1.18 représente les courbes contrainte-déformation après 8 passes d’ECAE obtenues pour différentes conditions de chargements. Cette perte de ductilité peut être attribuée à la combinaison d’une grande contrainte d’écoulement avec une faible capacité d’écrouissage des matériaux nanostructurés par ces procédés.

FIG. 1.18 – Courbes contrainte-déformation pour différents chargements monotones d’un

alliage d’Aluminium AA1050 (Poortmans & Verlinden, 2005).

La perte de ductilité observée peut être remédiée en ajoutant une seconde phase dans la microstructure. Des aciers biphasés ferrite-martensite à grains ultrafins ont été élaborés par Park et al. (2004) par le procédé ECAE suivi d’une trempe. Une forte densité de dislocation a été remarquée dans les grains ferritiques proches de la martensite. La plupart d’entre elles résultent de la transformation de phase durant la trempe. C’est donc cette densité de dislocation qui permet d’augmenter la ductilité du matériau. D’autres exemples d’améliorations de la ductilité ont pu être observés en utilisant par exemple :

- des matériaux à faible énergie de fautes d’empilement en ajoutant des éléments

d’alliages (Zhao et al., 2008),

- des alliages de Magnesium (Mukai et al., 2001 - Agnew et al., 2005 - Figueiredo

& Langdon, 2008), ayant une structure cristallographie hexagonale compacte, la texture développée sous cisaillement simple améliore la ductilité,

- des matériaux à structures bi-modales : petits et gros grains (Wang et al., 2002)

Ce dernier point suscite toujours des controverses dans la littérature.

1.3.2 Autres propriétés

1.3.2.1 Le comportement en fatigue

La fatigue est un élément important pour un matériau en vue de son industrialisation. Le comportement en fatigue a donc été étudié. Ces propriétés ne sont pas directement dépendantes de la taille de grains mais plutôt de la limite élastique, de la ductilité et de l’homogénéité du matériau.

De nombreux travaux ont été réalisés et synthétisés par Mughrabi (2010), Mughrabi & Hoppel (2010). Ces études concordent avec la littérature sur les facteurs influençant la fatigue (conjonction de la limite élastique et ductilité). On peut noter que la limite d’endurance pour les matériaux nanostructurés est plus élevée comme le montre la figure 1.19. Plus le nombre de passes (taux de déformation) à travers ECAE est élevé, plus l’amplitude de contrainte par rapport au nombre de cycle est importante.

FIG. 1.19 – Graphe Wohler (S-N) des données d’essais de fatigue d’AlMg-0.5 par ECAE

(route Bc) pour différents nombres de passes (Mughrabi & Hoppel, 2010).

1.3.2.2 La stabilité thermique

La stabilité thermique de matériaux déformés par ces procédés a été étudiée dans divers travaux pour quantifier cette observation. En effet, l’accumulation très importante des dislocations entraine une tendance au matériau à vouloir recouvrir son état pour se stabiliser (Vinogradov et al., 2002). Ces observations ont pu être mises ennévidence par Islamgaliev et al. (1997 - 1997) et Molodova et al. (2007) sur du cuivre déformé par ECAE. Cette tendance s’accroit avec l’augmentation de la déformation.

Plusieurs méthodes ont été étudiées pour améliorer la stabilité thermique de ces matériaux comme par exemple :

- la possibilité de restaurer le matériau sans le recristalliser pour équilibrer les

contraintes internes et lui redonner de l’écrouissage (Mughrabi et al., 2003 -

Patlan et al., 2001 - Park et al., 2000),

- la stabilité induite par des particules (Suzuki et al., 2004 - Vinogradov et al.,

2003 - Zhao et al., 2006).

De nombreuses autres propriétés sont affectées par ces procédés d’hyperdéformations.

On peut noter :

- le fluage (Saxl et al., 2009 - Saxl et al., 2010 - Sklenička et al., 2009),

-  la conductivité thermique et électrique (Gendelman et al., 2006 - Wei et al.,

2011),

- la résistance à la corrosion (Hadzima et al., 2006 - Janecek et al., 2005 - Son et

al., 2006 - Balyanov et al., 2004),

- les propriétés magnétiques (Lapovok et al., 2010).

Reference :

Affinement de microstructures de métaux par des déformations plastiques extrêmes

Arnaud Pougis, docteur de l’université de lorraine, Spécialité : Sciences des Matériaux https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750798

Submitted on 29 Mar 2018.